Государственное Образовательное Учреждение

Гимназия №1505

Московский педагогический государственный университет им. В.И. Ленина

Факультет Физики и информационных технологий

Диплом

«Исследование влияния дефектов

на свойства полимеров»

Выполнила: ученица 10 класса «Б»

Бобр Полина

Научный руководитель: Пурышева Н.С.

Москва 2012 г.

Содержание

Введение…………………………………………………………………..         3

Теоретическая часть………………………………………………………        5

§1. Что такое полимеры, их строение и механические свойства…..…         –

§2. Дефекты и их роль……………………..……………………………..       15

§3. Виды деформаций. Деформация и напряжение…………………….       20

§4. Прочность и способы ее повышения………………………………..       28

§5. Поляризация света….………………………………………………...       33

Экспериментальная часть………………………………………………..       37

§1. Подготовка полимерных образцов…………………………..………       –

§2. Построение диаграмм растяжения…………………………………..       40

§3. Наблюдение полей напряжений……………………………………..       44

Заключение………………………………………………………………..       47

Список литературы……………………………………………...………..       50

Приложение……………………………………………………………….       51

Введение

Тема моего научного исследования выбрана в связи с проявлением большого интереса к современным материалам. Было принято решение продолжать тематику прошлогоднего исследования «Создание и применение композиционных материалов в быту и строительстве» [11], так как и по сей день, существует немалая потребность в новых материалах. Людям необходимо подходить разумно к этому делу, рационально создавать новые материалы и использовать их для собственных целей. Создавая тот или иной материал будущего, проводя над ним опыты для выявления нужных человеку свойств, он нередко сталкивается с таким понятием как дефект. Как выяснилось, дефекты способны оказывать влияния на свойства твердых тел. Человек стал использовать дефекты для изменения исходных свойств на желаемые. Таким образом, дефекты не всегда отрицательно сказываются на материалах.

Для того чтобы понять, как именно дефекты способны изменять свойства твердых тел, необходимо изучить влияние различных видов дефектов на механическую прочность твердых тел.

Объектом моего научного исследования является полиимидная пленка, а предметом – механические свойства полиимида: прочность и разрывная деформация.

Целью моего научного исследования является изучить влияние различных видов дефектов: отверстий и трещин на механические свойства полиимидной пленки: прочность и разрывную деформацию.

Задачами моего научного исследования являются:

− изучить подобранную литературу по проблеме исследования;

−  подготовить полиимидные образцы к эксперименту;

− в ходе работы в режиме одноосного растяжения при постоянной скорости определить точки разрыва, деформацию и механическое напряжение, которое способны выдерживать контрольные образцы полиимидной пленки и образцы с дефектами;

− построить графики зависимости напряжения от деформации (удлинения) для каждого из образцов, используя определенные числовые значения, полученные при проведении опытов;

− понять расположение полей напряжений вокруг дефектов (отверстие, трещина) с повышением напряжения на полиимидных пленках;

− осуществить анализ полученных данных, сделать соответствующие выводы;

− составить презентацию результатов исследования в бумажной и электронной формах.

При написании диплома я использую теоретические методы научного исследования: анализ литературы, обобщение информации, ее систематизация. Путем рассуждений и умозаключений формулирую выводы. Также я корректирую новые и полученные ранее знания. Помимо этого, для достижения поставленных целей, я провожу наблюдения и эксперименты. А для объяснения наблюдаемых фактов выдвигаю гипотезы и строю теории, на основе которых формулирую выводы и предположения. А полученные вновь прогнозы проверяю экспериментом или сбором новых данных.

Главным результатом, который я собираюсь получить, является выявление зависимости свойств от характерных дефектов.

Диплом состоит из введения, двух частей: теоретической и экспериментальной, заключения и списка литературы. Во введении приводятся общие сведения о работе.

Первая глава является теоретической. Она состоит из пяти параграфов. Первый параграф посвящен описанию полимеров. Второй параграф – дефектам и их роли. В третьем параграфе моего исследования говорится о деформации, ее видах и связи деформации с напряжением. В четвертом параграфе говорится о прочности и о том, какими способами можно ее повысить. Пятый параграф посвящен оптике, а именно поляризованному свету. Вторая глава является экспериментальной. Она состоит из трех параграфов. Первый параграф второй главы посвящен описанию подготовки необходимых для опытов полимерных образцов. Во втором параграфе описана та часть работы, которая посвящена построению диаграмм растяжения. В третьем параграфе рассмотрены поля напряжения и их расположение.

Далее будут следовать заключение (результаты моего научного исследования) и список литературы, использованный для написания диплома.

# Footnotes

Полиимидная пленка (полиимид) – термостойкие полимеры, являющиеся важнейшим конструкционным материалом.

Прочность – механическое свойство, способность материала сопротивляться разрушению от механических воздействий (механического напряжения).

Разрывная деформация – механическое свойство, которое заключается в том, что материал разрывается и перестает существовать как одно целое.